МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ДАННЫХ

О ФИЗИЧЕСКИХ КОНСТАНТАХ И СВОЙСТВАХ

ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ

УДК 537.32.323

ТАБЛИЦЫ СТАНДАРТНЫХ СПРАВОЧНЫХ ДАННЫХ

ТИТАН. ПАРАМЕТРЫ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ В ДИАПАЗОНЕ ТЕМПЕРАТУР ОТ 5 К ДО 300 К. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ В ДИАПАЗОНЕ ТЕМПЕРАТУР ОТ 5 К ДО 1200 К

ССД СНГ 329–2020 (ГСССД 329–2017)

РАЗРАБОТАНЫ	Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК-180 «Межгосударственная служба стандартных справочных данных»

ВНЕСЕНЫ 	Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

АВТОРЫ:	д.ф.-м.н. Б. Н. Кодесс

СОГЛАСОВАНЫ	с национальными органами по стандартизации стран СНГ:

РЕКОМЕНДОВАНЫ 	Научно-технической комиссией по метрологии Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации

ПРИНЯТЫ	Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации

(протокол от 			 2020 г., № 		– 2020)

УДК 537.32.323

МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ДАННЫХ

О ФИЗИЧЕСКИХ КОНСТАНТАХ И СВОЙСТВАХ

ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ

| Таблицы стандартных справочных данных |  |
| --- | --- |
| Титан. Параметры кристаллической решетки в диапазоне температур от 5 К до 300 К. Температурный коэффициент линейного расширения в диапазоне температур от 5 К до 1200 К | ССД СНГ 329–2020 ГСССД 329–2017 |
| Tables of Standard Reference Data |  |
| # Titanium. Lattice parameters within temperature range from 5 К to 300 К. Thermal coefficients of linear expansion within temperature range from 5 К to 1200 К | SSD SNG 329–2020 GSSSD 329–2017 |

АННОТАЦИЯ

В таблицах представлены стандартные справочные данные о параметрах кристаллической решетки титана в диапазоне температур от 5 К до 300 К, полученные на монокристаллах зонной очистки для основных направлений в элементарной ячейке кристаллической решетки с гексагональной симметрией элементарной ячейки. Также приведены усредненные справочные данные по двум направлениям о температурном коэффициенте линейного расширения в диапазоне температур от 5 К до 1200 К, полученные разными авторами в основном на поликристаллических образцах.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Введение	6

2	Основная часть	10

2.1	Подготовка образцов	10

2.2	Экспериментальная аппаратура	11

2.3	Особенности процедуры измерения	14

2.4	 Определение параметров кристаллической решетки	18

2.5	Экспериментальные данные	20

2.6	Данные о температурном коэффициенте линейного расширения в диапазоне температур от 5 К до 1200 К	23

3	Список литературы	3

1

- введение

Актуальность достижения более точных значений характеристик химического элемента титан (Ti) связана с его высокими прочностными свойствами при повышенных температурах и высокой пластичностью при низких температурах. Высокая коррозионная стойкость, в том числе в ряде агрессивных сред, сделала благоприятным применение титана в криогенных устройствах, а также в пищевой промышленности, товарах народного потребления и в сфере медицины, благодаря его высокой биосовместимости. Уменьшение веса изделий из титана и сплавов на его основе по сравнению с аналогичными изделиями, которые содержат железо и никель обеспечивает их широкое применение в аэрокосмической промышленности, судостроении, автомобилестроении, нефтехимической промышленности, в здравоохранении и в других областях.

Параметры, с которых начинается описание строения кристаллической решетки веществ (размеры элементарной ячейки), и которые определяют их многие физические свойства, относятся к базовым характеристикам конденсированного состояния вещества, отражая баланс сил притяжения и отталкивания между атомами. Вычисляемые по этим данным объем ячейки, а при наличии данных для различных температур и значения температурных коэффициентов линейного расширения (ТКЛР), необходимы при проектировании и использования материалов в различных устройствах в широком диапазоне температур.

Температурный диапазон, в котором используется титан, включает температуры от близких к абсолютному нулю до комнатной, а также до предельно высоких температур (например, при его применении в различных деталях двигателей).  Значения величин ТКЛР для элементов с более низкой симметрией элементарной ячейки, чем кубическая, наиболее адекватно определяются рентгеновскими методами [1-3].  Для титана эти методы начали использоваться еще в начале 20 столетия. Рентгеновские методы позволяют учитывать значительную анизотропию значений ТКЛР титана, наличие которой определяется гексагональной симметрией его элементарной ячейки.

Экспериментально величины ТКЛР для титана определялись и другими методами, которые пригодны в основном для поликристаллических веществ [3-4]. Эти методы дают усредненное значение величины ТКЛР, которое может не совпадать с усредненными рентгеновскими данными, так как поликристаллические материалы из титана часто имеют заметную текстуру. Кроме того, на результаты, например, дилатометрических измерений, может влиять наличие пор в поликристаллах и других микро- и макродефектов, образующихся при затвердевании и после термомеханической обработки материала. Поэтому наиболее адекватные значения коэффициента теплового расширения должны быть основаны на рентгеновских (в настоящее время дифрактометрических) измерениях, в том числе с использованием монокристаллов высокой чистоты.

Необходимо отметить, что промышленные сплавы титана ВТ-1, ВТ-5 и др. включают широкий набор добавок к титану, которые заметно изменяют значение величины ТКЛР и других величин, причем добавки различных элементов изменяют ее по-разному: как в сторону больших, так и меньших от исходного значения. Поэтому для промышленных материалов при создании таблиц стандартных справочных данных необходимо было бы каждый раз определять точную концентрацию добавок в матрице титана и проводить измерения величины ТКЛР для различных концентраций каждого легирующего элемента в пределах заданного маркой диапазона состава примеси. Тогда справочные данные могут позволить использовать эти марки титановых сплавов с пониманием учета конкретной концентрации функционально значимых добавок

К настоящему времени также накоплен большой объем теоретических расчетов параметров кристаллических решеток и величин ТКЛР для титана, что позволяет авторам этих работ провести сравнение расчетных характеристик с экспериментальными данными и стимулировать построение более адекватных термодинамических моделей. Для гексагональной структуры основное состояние альфа-фазы титана в настоящее время хорошо описано, благодаря усовершенствованию методов расчета и возможности опираться при выборе подгоночных параметров на результаты высокоточных результатов измерений. В результате получено достаточно хорошее согласие теоретических значений равновесных параметров кристаллической решетки с экспериментальными данными [5-17]. Уровень согласованности этих данных может достигать 1% для параметров решетки, 3% для плотности и до 10% для значений величины ТКЛР (в ранних теоретических расчетах соответствие с экспериментальными значениями достигало 25%).

Следует отметить, что теоретически установлено существование метастабильных фаз в титане, имеющих различный тип кристаллической решетки, которое может возникать за счет неустойчивости альфа-фазы в нем. Это утверждение подтверждается и экспериментальными результатами наблюдения фаз титана с различной симметрией элементарной ячейки. Например, найдены фазы титана с гранецентрированной кубической решеткой, а также с другим типом гексагональной фазы и другие фазы при высоких давлениях. Эпсилон-фаза обладает типом гексагональной симметрии элементарной ячейки с еще более ярко выраженным слоистым характером, каждый слой в ней становится обычно еще более обособленным (например, в структуре высокотемпературного сверхпроводника MgB2).

Хорошо известна бета-фаза титана с объемно центрированной кубической (ОЦК) структурой, которая возникает при высоких температурах, при 882 ºС (1155 К). Отметим, что ОЦК элементарная ячейка высокотемпературной фазы при небольшом легировании другими элементами легко стабилизируется и существует и при комнатной температуре.

При расчетах неравновесных структур периоды кристаллической решетки являются входными параметрами для построения термодинамических моделей более высокого уровня в рамках многоуровневого моделирования. Эти методы позволяют прогнозировать поведение конструкционных материалов, в том числе и в экстремальных условиях, для которых экспериментальные методы не всегда дают полную картину. Результаты таких расчетов полезны также и при прогнозировании механических свойств титана и сплавов на его основе.

Несмотря на большое количество опубликованных работ, точная и адекватная информация о структурных и термических характеристиках титана и сплавов на его основе стала появляться лишь в последнее десятилетие. Это связано с тем, что исследования совершенных по кристаллической структуре монокристаллов титана были ранее недоступны из-за влияния на микроструктуру высокотемпературного фазового перехода, и во многих случаях необходимости дополнительной высокотемпературной обработки образцов при температурах ниже этого перехода, в атмосфере очищенного инертного газа. Только новые методы исследования и современное дифрактометрическое оборудование позволили обратиться к задаче получения отечественных таблиц стандартных справочных данных о параметрах кристаллической решетки для титана.

В данной работе представлены экспериментальные данные о параметрах кристаллической решетки при различных температурах образцов монокристаллов титана, выращенные после дополнительной чистки методом зонной плавки (ФГУП «ВИАМ»). Исследование значений величин ТКЛР образцов проведено из доступной научной отечественной и зарубежной литературы. Для подтверждения воспроизводимости результатов измерений были проведены аналогичные эксперименты на тех же образцах на другом распространенном типе монокристального дифрактометра «Smart» фирмы Bruker (в Университете Калифорнии, США). Полученные результаты измерений и проведенные расчеты доложены на международных совещаниях и опубликованы в научной периодике [34-35].

2	ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Настоящие таблицы стандартных справочных данных (ССД) ГСССД о параметрах кристаллической решетки титана являются новыми для диапазона температур от 5 К до 300 К. Также приведены данные о величинах температурных коэффициентах линейного расширения (ТКЛР) титана в диапазоне температур от 5 до 1200 К,

Основой для составления таблицы явились результаты, полученные на рентгеновских дифрактометрах для измерения структурных характеристик монокристаллов и литературные данные.

Данные при температурах 10 К и 300 К, приведенные в таблице, основаны на результатах измерений, выполненных во ФГУП «ВНИИМС» (г. Москва) на монокристальном дифрактометре «XCalibur» фирмы Oxford-Rigaku и на химическом факультете Университета Калифорнии (отделение в г. Дэвис) на монокристальном дифрактометре «SMART» фирмы BRUKER. Данные о параметрах решетки при 5 К и величины ТКЛР при более высоких температурах взяты также из зарубежных и отечественных литературных источников.

2.1.	ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ

Во ФГУП «ВНИИМС» были проведены исследования образцов титана марки ВТ-0, дополнительного очищенного методом зонной плавки, в ходе которой были выращены несколько монокристаллов (ФГУП «ВИАМ»). Из различных частей этих монокристаллических слитков вырезались кубики, их которых подготавливались образцы для измерений.

Для прецизионного рентгенографирования были подготовлены и использованы образцы сферической формы. Такая форма позволила наиболее точно учитывать влияние поглощения рентгеновских лучей при обработке дифракционной картины. Диаметр сферы подбирался так, чтобы пучок, выходящий из коллиматора рентгеновской трубки, полностью омывал образец.  Сферические образцы имели диаметр не более 0,3 – 0,4 мм, что допускало их корректную установку на дифрактометр. Объем и условия рентгеновского эксперимента устанавливались отдельно для каждого конкретного образца.

Для обкатки образцов в сферы использовали специальные устройства, имеющие форму плоского цилиндра. В таком устройстве заготовки (кубической формы) под воздействием потока воздуха быстро перемещались по кругу, и проводилось стачивание углов о приклеенные абразивные шкурки. Постепенно уменьшая зернистость шкурки, получали образцы правильной формы и с высокой чистотой поверхности. Преимущество имели шкурки с алмазным и твердым эльборовым покрытием. Источником воздуха служил компрессор, например, для аэрографа.

Для подготовки образцов и их установки на дифрактометрическую систему использовался оптический микроскоп типа МБС, который позволял предварительно определить размер и качество формы образца.  Приготавливались несколько образцов, проверялось их качество, и выбирался наилучший образец. Затем производился монтаж образца. Для очистки держателей образцов использовался спирт, для устранения поверхностных искажений после обкатки использовалась смесь кислот; для монтажа малых монокристаллических сфер использовался клей-гель, например, «Момент».

Образец приклеивали на специальный держатель со стеклянной нитью (нить и используемый клей обеспечивали отсутствие дополнительных дифракционных рефлексов), который устанавливался на гониометрическую головку дифрактометра. Гониометрическая головка фиксировалась в посадочном гнезде гониометра и проводилась юстировка так, чтобы образец попадал максимально точно в центр (пересечение осей) гониометра.

###### 2.2	ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ АППАРАТУРА

Измерение параметров кристаллической решетки при повышении температуры от 10 К до 300 К проводилось с использованием устройств дифрактометра и приставок специальной конструкции, позволяющих анализировать дифракционную картину монокристаллов. Основная шкала большого гониометра дифрактометров обеспечивала диапазон возможных поворотов детектора до 120º градусов. Повороты образца осуществлялись с помощью других гониометрических головок таким образом, чтобы заполнить всю сферу измеряемого обратного (импульсного) пространства (объема элементарной ячейки).

Конструкции дифрактометров позволили регистрировать порядка 900 брэгговских отражений (при гелиевых температурах в избранной положительной и отрицательной области углов дифракции) и до 4000 – 5500 брэгговских отражений (для различных образцов) при комнатной температуре, которые использовались для расчета параметров кристаллической решетки (размеров элементарной ячейки) и для комнатной температуры – величины ТКЛР.

Дифрактометрические системы для определения углового распределения интенсивности дифракционных максимумов и интегральных интенсивностей брэгговских отражений, необходимых для последующего расчета параметров кристаллической решетки, состоят из нескольких основных и дополнительных устройств. Среди основных – источник излучения, гониометрическое устройство, детектор отраженного излучения, компьютеры с комплексами программ для управления системой и расчета структурных характеристик вещества.

Источником излучения в рентгеновских лабораторных дифрактометрах является рентгеновская трубка, в которой в роли катода выступает вольфрамовая спираль, разогреваемая электрических током. В настоящее время при рентгенографировании монокристаллов неорганических веществ в качестве анода рентгеновской трубки часто используется молибден. Интенсивность излучения зависит от напряжения и тока, которые варьируются в зависимости от типа и задачи рентгенографирования (стартовой измерительной модели).

При наиболее прецизионных рентгеновских измерениях размеров элементарной ячейки необходимо иметь возможность фиксировать высокоугловые рефлексы (более высокие порядки отражений от семейства кристаллографических плоскостей), которые обеспечивают близость к углу скольжения 90º. Интенсивность таких брегговских отражений на порядки слабее, чем для отражений с малыми индексами Миллера. Поэтому, использовались максимально возможные значения тока и напряжений и/или более длительное время измерений в каждой точке обратного, в котором, каждое отражение соответствует определенному значению переданного импульса пространства, в координатах которого происходит процесс измерения. Общее время для каждого эксперимента при комнатной температуре составляло от 90 ч до 120 ч непрерывной работы.

Рентгеновская монокристальная дифрактометрическая система – дифрактометр «Xcalibur» и дифрактометрическая система «SMART» – в данных экспериментах снабжены источником коротковолнового рентгеновского излучения от Mo-анода. Длина волны характеристического излучения Кα1 принималась за 0,070932 нанометра (нм). Усиливающая оптическая система включает в себя графитовые монохроматоры и коллиматоры с внутренним отражением. Двумерный детектор дифрактометра, основанный на CCD–технологиях, работал за счет использования характеристик рентгеночувствительного экрана. Вся система регистрации сигналов обладала относительно низким уровнем шумов, что позволило проводить исследования образцов малого объема.

Преимущество открытой каппа-геометрии гониометра позволило использовать различные приставки для исследования материалов при низких и высоких температурах и проводить определение параметров кристаллической структуры материалов и характеризацию структурных состояний материалов в широком диапазоне температур.

Дифрактометрические системы (дифрактометры «Xcalibur» и «SMART») с молибденовым анодом рентгеновской трубки позволили проводить анализ атомно-кристаллической структуры материалов с разрешением до 0,045 нм для допустимых размеров блоков мозаики от 2 периодов кристаллической решетки; чувствительность – от 1016 электронов в образце. Температура измерения определялась приставками, и её минимальные значения составляли 10 К.

Рисунок 1 –. Блок-схема установки - дифрактометрической системы с использованием коротковолнового излучения.

Для проведения измерений, обработки данных экспериментов и последующего определения структурных характеристик, удовлетворяющих стабильным параметрам кристаллической решетки, использовалась аттестованная методика измерений № 702/06-09 (ФР.1.31.2009.06707) с существенными дополнениями к ней, произведенными нами в ФГУП «ВНИИМС». Для повышения достоверности предварительно на тех же установках были измерены эталонные средства измерений – стандартные образцы дифракционных свойств монокристаллов, включая ГСО ПРФ-4 (ПРФ-3), кремний и ГСО ПРФ-9 (ПР-1), силицид ванадия.

2.3.	Особенности процедуры измерений

Для регистрации дифракционной картины расстояние кристалл-детектор устанавливали равным 41,5 мм. Использовался коллиматор с диаметром 0,5 мм. Устанавливалась "бункеровка" (binning mode) (объединение пикселей или разбиение матрицы на суб-блоки) 2×2, т.е. используемое разрешение матрицы детектора составляло 1024×1024 pixel. Устанавливались типовые значения напряжения и тока для молибденового источника излучения: 50 кВ и 40 мА или 33 кВ и 40 мА, когда требовалось устранить отражения, соответствующие второй гармонике λ/2.

Юстировка образца. Специальной командой гониометр дифрактометра переводился в положение, предназначенное для юстировки образца. При этом гониометр переходил в режим ручного управления. Гониометрическая головка с кристаллом закреплялась на посадочном гнезде гониометра. Положение кристалла контролировали на мониторе, куда передается изображение с микроскопа. Микроскоп, установленный на дифрактометре, имеет шкалы, цена деления которых равна 0,01 мм. Регулируя микрометрические винты гониометрической головки, перемещали центр образца в перекрестие шкал микроскопа. Затем командой с ручного пульта управления гониометром кристалл поворачивали на 180º вокруг оси гониометрической головки. Операция перемещения образца повторялась. Те же самые действия повторяли для углов поворота образца 90º и 270º. При этом регулировалось перемещение образца в направлении, перпендикулярном первоначальному направлению. Для регулировки образца по высоте использовали команду с ручного пульта управления, которая поворачивает образец на 180º вокруг оси, перпендикулярной оси гониометрической головки. Это так называемое верхнее положение образца. При регулировке образца по высоте использовали третий микрометрический винт гониометрической головки. Кристалл считался съюстированным, если при движении по любой из осей центр тяжести образца совпадал с перекрестием шкал микроскопа.

Условия измерений.  При выполнении измерений при комнатной температуре обычно соблюдались следующие условия:

–	температура воздуха в диапазоне 298–300 К (25–27ºС);

–	атмосферное давление 84-106,7 кПа (690 – 800 мм рт. ст.);

–	относительная влажность воздуха не более 80 % при температуре 25 ºС.

–	напряжение питания электросети для однофазного тока 200-240 В.

Образец поворачивался с помощью программного обеспечения последовательно со всеми возможными поворотами для того, чтобы зафиксировать на детекторе интенсивность отраженных дифрагированных лучей с как можно более полным изображением сферы обратного пространства (сферы Эвальда). При повороте образца различные отражающие атомные плоскости проходят через положение, при котором выполняется условие, соответствующее закону Брегга-Вульфа.

Первая предварительная съемка.

Для проверки образца, на соответствие исследуемой фазе и для оценки уровня совершенства вещества производилась типовая предварительная съемка с общим временем 5–10 мин для пробного определения параметров решетки кристалла конкретного образца. По окончании первой предварительной съемки оценивалось отличие параметров решетки кристалла от ожидаемых, процентное отношение числа отражений на дифракционной картине, удовлетворяющих выбранной ячейке. Далее оценивалось качество дифракционной картины в целом, включая остроту дифракционных максимумов. На основании анализа принималось решение о дальнейшей работе с данным образцом.

Вторая предварительная съемка.

Для образца, выбранного из партии, производилась вторая предварительная съемка с общим временем 30–120 мин. Для оценки параметров основного эксперимента:

– оценивалось доступное разрешение и время экспозиции для разных положений детектора по углу скольжения тэта () для обеспечения требуемого уровня статистики измерения интенсивностей за доступное время проведения всего эксперимента (от 90 ч до 120 ч).

По окончании всего эксперимента проводилась обработка полученных данных с выдачей файлов, необходимых для дальнейшего структурного анализа.

Первичная обработка дифракционной картины.

Результатом измерений являлись наборы (runs, «ран») двумерных дифракционных картин (фреймов), полученных при разных установочных углах гониометра.

Система контроля прибора вела запись всех важных (которые могли бы повлиять на результаты) параметров прибора в ходе эксперимента и производила запись контрольных (референтных) дифракционных картин с несколькими брегговскими отражениями.

Обработка данных измерений проводилась с применением программного пакета CrysAlis. Определение параметров элементарной ячейки проводилось последовательно. С использованием программы CrysAlis осуществлялся поиск отражений на каждом фрейме. Определялась ячейка, размерам которой удовлетворяет не менее 90% зафиксированных рефлексов. Уточнялась инструментальная модель, соответствующая параметрам решетки кристалла, уточненным по всему набору дифракционных отражений.  Затем программа проводила профильный анализ, состоящий из двух этапов:

- определение фона и границ пиков;

- получение интегральных интенсивностей.

Завершение обработки состояло из нескольких действий. Вносились все значимые поправки в интенсивности для того, чтобы измеренные величины приблизились к кинематической шкале. Поправки на эффект Лоренца и на поляризацию вводились программой CrysAlis.

Другие поправки требовали тщательного анализа массива данных и включали в себя:

–	отбраковку «дефектных» из-за инструментальных особенностей рефлексов, например, из-за частичного перекрытия пучка элементами гониометрической системы или, например, в результате попадания пятна отражения на край фрейма;

–	отбраковку рефлексов, запрещенных по симметрии элементарной ячейки;

–	учет двойникования (с информацией о перекрытии рефлексов), если это было необходимо.

Далее проводилось усреднение интенсивностей эквивалентных рефлексов и анализ причин их отклонения от этого среднего. Сближение интенсивностей эквивалентных и повторных рефлексов выбирали как критерий при поиске инструментальной модели шкалирования. Для дифрактометров фирмы «Oxford Diffraction» (дифрактометр «XCalibur») для этого использовалась программа AbsPack. Учитывалось, что для некоторых кристаллов расхождение между интенсивностями эквивалентных рефлексов может быть вызвано также реально существующей анизотропией свойств анализируемых кристаллов.

По окончании обработки данных получались файлы 3-х типов:

- Основной файл экспериментальных данных, который содержит для каждого рефлекса следующие характеристики: индексы Миллера, интегральные интенсивности, стандартное отклонение, номер рана, направляющие косинусы.

- Файл с расширением «sum» с описанием обработки измерений.

- Файл CIF, который необходим для опубликования полученных результатов (CIF – Crystal Information File – стандарт, рекомендованный Международным союзом кристаллографов). При исследовании каждого образца сохраняли все данные: дифракционные картины и спектры, что позволяет позже вернуться к повторному анализу эксперимента в случае выявления случайных ошибок. Следует отметить, что обнаружение каких-либо систематических погрешностей выявляется только на втором этапе уточнения структурной модели.

2.4.		Определение параметров кристаллической

решетки

Для расчета параметров решетки используются значения углов тета (), соответствующих максимумам распределения интенсивностей брегговских отражений и соотношение, связывающее значения межплоскостных расстояний с этими углами. В простой форме оно было выведено Брэггом и независимо от него Вульфом и без учета дисперсионных поправок, которые могут оказывать влияние на значения только в шестом и последующем знаке, записывается в виде

| 2dsin = nλ, | (1) |
| --- | --- |

где d – межплоскостное расстояние в нанометрах (нм). В ранних уже опубликованных работах также использовалась единица – ангстрем, которая точно в 10 раз меньше, чем 1 нм;

 – угол отражения (падения) лучей, градус;

n – порядок отражения (1, 2, 3….); возможность фиксировать отражения с более высоким порядком, которые обеспечивают повышение точности определения параметров, зависит от длины волны используемого излучения;

λ – длина волны используемого излучения, нм.

На основе соотношения (1) для различных кристаллографических сингоний была выведена формула для расчета размеров a и с элементарной ячейки (квадратичные формы) с гексагональной симметрией

|  | (2) |
| --- | --- |

При изменении температуры изменяются параметры решетки образца, что приводит к изменению наблюдаемых значений углов  для максимумов брегговских отражений. По измеряемым углам для каждой температуры на основе (2) рассчитываются искомые параметры решетки. Поддержание требуемой температуры или заданного температурного режима, исследуемых образцов на дифрактометре «XCalibur» фирмы «Oxford Diffraction – Rigaku», осуществляется с точностью стабилизации температур 0,5 ºС. На дифрактометре «XCalibur» измерения выполняются, при температуре 300 К. Температура образца измерялась поверенным измерителем температуры и влажности ИВТМ-7, размещенным в непосредственной близости от образца. Доверительная погрешность составляет 0,7 К. На дифрактометре «Bruker» устройства регулируют подогреваемые потоки азота или гелия в диапазоне температур от 10 К до 300 К, обеспечивая точность стабилизации температуры в пределах 0,1ºС (273,25 К). Доверительная погрешность терморезистора в ИВТМ-7 составляет 0,02 ºС (273,17 К). При низких температурах оценить погрешность (неопределенность) не представляется возможным. Данные приведены в таблице 1 для сравнения с полученными результатами для температуры 10 К, при которой не должно быть заметного изменения этой характеристики в пределах обозначенного уровня погрешности.

2.5.	Экспериментальные данные

Результаты определения параметров решетки в диапазоне температур от 5 К до 300 К приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Стандартные справочные данные параметров кристаллической решетки титана в диапазоне температур от 5 К до 300 К.

| Температура, К | а, нм | с, нм | с/а |
| --- | --- | --- | --- |
| 5* | 0,295 | 0,468 | 1,59 |
| 10 | 0,294650(7) | 0,467977(17) | 1,588 |
| 290 | 0,295151(8) | 0,468483(17) | 1,587 |

*Данные при 5 К получены ранее в лаборатории Университета Военно-воздушных сил США, штат Огайо. В аннотации этой работы [16] указывается, что использовался электролитический чистый титан с низким содержанием примесей, и использовалась упрощенная методика расчета параметров кристаллической решетки. Сами данные были представлены позднее в печати только на графике (без описания методики измерений) в последующей публикации других авторов [17], которые описывали результаты комплексного исследования характеристик электронной структуры титана при низких температурах. Оценить погрешность (неопределенность) этих данных не представляется возможным. Они приведены нами в таблице для сравнения с нашими результатами для температуры 10 К, при которой не должно быть заметного изменения этой характеристики в пределах обозначенного уровня погрешности.

Рассмотрим изменение значений параметров решетки для титана, полученные различными авторами, и связанные с этим предположения об особенностях строения элементарной ячейки.  Ещё в 1921 г., на основе данных о параметрах решетки кристаллической решетки титана, было высказано первое заключение об якобы особо плотной упаковке атомов этого элемента в элементарной ячейке и якобы очень высокой стабильности его кристаллической решетки.  Это утверждение переносилось без обсуждения во все последующие работы, несмотря на отмеченное выше то обстоятельство, что титан может существовать в разнообразных кубических и гексагональных формах элементарной ячейки.

В одной из первых рентгендифракционных работ на образцах титана [18] было установлено, что при обычных (ambient) условиях размеры вдоль оси z в элементарной ячейке в полтора раза больше чем в базальной плоскости, в которой размеры вдоль осей x, y равны между собой. Пространственная группа, был установлена как P6/mmm. Затем [19] исследовался очищенный от примесей порошок титана, приготовленный из хлоридов титана с добавлением натрия, содержание металла оценивалось в 999%. Значение параметра, а и в вдоль осей x и y в этой работе слабо отличалось от отношения размеров в работе [18] а/с=1,590. Размеры: а=0,2951 нм и вычисленное значение для параметра с=0,04692.

Наиболее последовательную методику высокоточного определения параметров решетки и значения с\а для α–Ti использовал Г. Вууд в 1962 г. [20]. Значение с/а для порошка титана, отражающее степень неидельности упаковки атомов в кристаллической решетке, в этой работе (усреднение по пяти измерениям) этого образца α-Ti составляет 1,5873. Значения параметров решетки: а= 0,29511±0.00006 нм, с=0,46833±0.00011 нм.  Одно из последних значений с/а=1,5871 при комнатной температуре, получено также по результатам рентгеновских измерений на двух синхротронных установках – в Лос-Аламос Национальной лаборатории (Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, New Mexico, USA) США и в Японии (Synchrotron Radiation Research Center, Japan Atomic Energy Research Institute, Hyogo) [21]. Оно совпадает со значением 1,5871 в базе JCPDS (карточка № 44-1294) [22].

Использование данных о параметрах решетки кристаллов гексагональной сингонии, получаемых различными авторами, становится возможным при сравнении не только абсолютных значений параметров решетки, а, прежде всего, их отношения (с/а). Следует подчеркнуть, что значение величины с/а является центральной характеристикой. Для теоретического описания гексагональных металлов рассматривается мера стабильности кристаллической решетки (по результатам сравнения уровня отклонения от идеального соотношения 1,633, которое должно быть при реальной плотной шаровой упаковке атомов в кристаллическом пространстве элементарной ячейки гексагональных кристаллов). Наиболее близкими к этой величине значения с/а для  Mg  и Co, остальные металлы  относятся к группам либо с заметно большим (Zn, Cd) или со значительно  меньшим значением (Ti, Zr, Hf, Be).  Такая первичная классификация по величине с/а соответствует различным механизмам реакции этих металлов на механические воздействия и на облучение, а также отражается в способах диффузии и по расположению примесных атомов по октаэдрическим и тетраэдрическим порам. Металлам с меньшим значением с/а=1,633 присуще многообразие фазовых превращений при высокой температуре или повышенном давлении. При приближении к высокотемпературному переходу значение отношения с/а начинает возрастать.

Результаты, представленные в таблице, показывают, что это значение с/а практически одинаково для всех данных, полученных на установках в ФГУП «ВНИИМС» и в Университете Калифорнии США и США. С учетом характеристик точности результатов измерений для наших образцов, очень низким значением коэффициента теплового расширения в этом диапазоне температур и незначительной разницей в температурах между 5 и 10 К следует считать согласие данных, полученных при температурах 5 и 10 К, достаточно удовлетворительным.

Отметим, что данные приведенные для комнатной температуры являются усредненным значением результатов, полученных на двух дифрактометров – «XCalibur» фирмы «Oxford Diffraction – Rigaku» (ФГУП «ВНИИМС») и «Bruker» (Университет Калифорнии). Разница для двух результатов измерений составляет 0,000003 нм. Интересно, что усреднение приводит к значению, практически совпадающему с данными [21-22].

2.6.	Данные О ТЕМПЕРАТУРНОМ КОЭФФИЦИЕНТЕ ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ

Природа теплового расширения, значение ТКЛР и его изменения описываются в основном на основе учета ангармонических эффектов в динамике кристаллической решетки. Значение ТКЛР прямо пропорционально коэффициенту ангармоничности в разложении потенциальной энергии и имеет одинаковый с ним знак.

Для гексагональной симметрии элементарной ячейки альфа титана тепловое расширение монокристаллов определяется двумя линейными коэффициентами расширения, измеряемыми параллельно и перпендикулярно главной оси элементарной ячейки. Тепловое расширение поликристаллов выражается средним линейным коэффициентом теплового расширения

|  | (3) |
| --- | --- |

где a и c  –  значения коэффициентов теплового расширения для направлений, параллельных и перпендикулярных базовой плоскости.

Измерения ТКЛР титана рентгеновским методом при разных температурах ряда авторов впервые проанализированы в [25] вместе с результатами своих измерений. Использовался спектрально чистый титан. Авторы [25] определили ТКЛР при температурах 301 К, 338 К и 373 К, далее при 428 К. Повторное измерение проведено после охлаждения при 301 К. Угловые позиции Брэгговских отражений измерялись при высоких значениях углов (Θ=60 и Θ=80), что должно было обеспечить приемлемую точность. Авторы представили также в своей работе сводную таблицу значений ТКЛР из шести более ранних работ. В частности, некоторые более ранние результаты измерение теплового расширения титана давали противоположное поведение при изменении температуры, что предполагалось в [25] результатом использования вещества c еще недостаточной очисткой и иногда с недостаточно проработанной методикой измерений. Среди этих ранних работ отметим исследование для образцов с различной предварительной термообработкой, которое было представлено в работе [26] в диапазоне от 295 К до 973 К (данные в этой работе приведены в линейной зависимости (прямой пропорциональности, кх) на основе рентгеновского излучения дана оценка погрешности в измерении: а ±0,0005 кх ±001 кх. Усредненное значение коэффициента теплового расширения в диапазоне от 273 К до 873 К – 9,55(±0,5) 10-6 градус-1 для «а» параметра и 10,65(±0,7) 10-6 градус-1 для «c» параметра. Отметим утверждение авторов, что коэффициент теплового расширения не изменяется с температурой в пределах экспериментальной ошибки. Эти значения на 15 и 25% ниже, чем в еще более ранней работе Berry and Raynor (1953). Авторы также считают, что изменение объема, связанное с высокотемпературным переходом в ОЦК фазу очень мало (по их данным и оценивается между значениями -0,15% и -0,30%), величина ТКЛР изменяется от 294·10-6 К-1 до 282·10-6 К-1.

В диапазоне более высоких температур, значение объемного теплового расширения было определено Мальковым на образцах из поликристаллического титана в диапазоне от 473 К до 1423 К обычным дилатометрическим методом [27]. Результаты при 473 К коррелируют с рентгеновскими данными [25] (после усреднения данных) в направлениях вдоль оси, а и с. Заметного изменения ТКЛР при фазовом переходе в поликристаллическом титане также не наблюдалось. Изменение ТКЛР с температурой для поликристалла титана описывается как линейная зависимость от 7·10-6 при 373 К до 10·10-6 при 1273 К. График в работе [37] включает также дилатометрические данные из двух справочников 1960 г. и 1966 г. [28-29], которые по абсолютной величине хорошо согласовывались с измерениями Малькова. Отметим, что эти данные в [27] использовались затем в теоретической работе [30] для сравнения с результатами расчетов анизотропии ТКЛР. Однако надо учесть, это были дилатометрические данные, полученные на поликристаллах, и усреднены по всем направлениям (то есть они не могут быть непосредственно использованы для анализа анизотропии).

Как уже отмечалось, в диапазоне азотных температур ТКЛР для крупного зерна (псевдомонокристалла), иодидного титана, измерялся также дилатометрическим способом [31]. Отметим, что эта техника, в отличие от рентгеновского метода, характеризует ТКЛР всего объема материала, то есть на данные могут более сильно влиять способ его приготовления, включая различные дефекты вещества, и особенности техники измерения.

В частности, автор специально отмечает, что камера для образца был сделана из кремния. Хорошо известно, что на температурной зависимости ТКЛР для Si имеется необычный и заметный крутой спад, и переход в отрицательное значение ТКЛР в той же области, для которой авторы [31] предполагают существования такого же отрицательного значение ТКЛР для титана. В работах [32-33] было установлено, что наблюдается значительное уменьшение ТКЛР, начиная с температуры 600 К, с заметной кривизной ниже 300 К и в области ниже 125 К. Коэффициент теплового расширения титана в работе [31] показывает минимум почти совпадающий с диапазоном температур, что и наблюдается для кремния, из которого был изготовлены элементы дилатометра. Отметим, что в дальнейшем автор [31] в своих работах использовал другой тип дилатометра. Данные на монокристаллах титана никем не воспроизводились, поэтому данные [31] требовали дополнительной проверки.

Наши предварительные измерения ТКЛР в диапазоне температур от 90 К до 300 К не выявили каких-либо аномалий в этом диапазоне, как при охлаждении образца, так и при его нагреве от низких температур [34-35]. Также обратим внимание, что в более детальном теоретическом расчете [30] отрицательное значение предсказывается для гораздо более низких температур, ниже 50 K, чем тот минимум для направления вдоль оси с при температуре 150 K, на наличие которого обращается внимание в [31]. В тоже время наши предварительные измерения ТКЛР в диапазоне температур от 10 К до 90 K дают основание на наличие аномалии (отрицательного значения ТКЛР) при 28 К

В таблице 2 и на рисунке 2 представлены обобщенные результаты различных авторов [3], а также данные о значениях величины ТКЛР при 300 К, рассчитанных по рентгеновским данным. Усреднение этих данных при 300 К показывает хорошее согласие с ходом температурной зависимости для усредненных значений.

Таблица 2 – Справочные данные зависимости ТКЛР от температуры для титана в диапазоне температур от 10 К до 1250 К.

| альфа-фаза |  |
| --- | --- |
| Т, К | ɑ ˑ106 К-1 |
| 10 | 0,035 |
| 12 | 0,049 |
| 16 | 0,092 |
| 20 | 0,100 |
| 30 | 0,50 |
| 40 | 1,10 |
| 50 | 1,76 |
| 60 | 2,51 |
| 70 | 3,16 |
| 80 | 3,71 |
| 90 | 4,18 |
| 100 | 4,59 |
| 110 | 4,96 |
| 120 | 5,30 |
| 130 | 5,61 |
| 140 | 5,90 |
| 150 | 6,17 |
| 160 | 6,42 |
| 170 | 6,65 |

Окончание таблицы 2

| 180 |  |  |  |  |  | 6,86 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 190 |  |  |  |  |  | 7,05 |  |
| 200 |  |  |  |  |  | 7,23 |  |
| 220 |  |  |  |  |  | 7,55 |  |
| 240 |  |  |  |  |  | 7,81 |  |
| альфа-фаза |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 |  |  |  |  |  | 8,02 |  |
| 280 |  |  |  |  |  | 8,18 |  |
| 300ср.* |  |  |  |  |  | 8,30 |  |
| 300 |  |  |  |  | ɑ┴ |  | ɑ‖ |
|  | 9,60 | 5,70 |  |  |  |  |  |
| 350 |  |  |  | 8,56 |  |  |  |
| 400 |  |  |  | 8,82 |  |  |  |
| 450 |  |  |  | 9,08 |  |  |  |
| 500 |  |  |  | 9,34 |  |  |  |
| 550 |  |  |  | 9,60 |  |  |  |
| 600 |  |  |  | 9,86 |  |  |  |
| 650 |  |  |  | 10,12 |  |  |  |
| 700 |  |  |  | 10,39 |  |  |  |
| 750 |  |  |  | 10,67 |  |  |  |
| 800 |  |  |  | 10,96 |  |  |  |
| 850 |  |  |  | 11,25 |  |  |  |
| 900 |  |  |  | 11,54 |  |  |  |
| 950 |  |  |  | 11,84 |  |  |  |
| 1000 |  |  |  | 12,08 |  |  |  |
| 1100 |  |  |  | - |  |  |  |
| бета -фаза |  |  |  |  |  |  |  |
| 1150 |  |  |  | 11,91 |  |  |  |
| 1200 |  |  |  | 11,95 |  |  |  |
| 1250 |  |  |  | 12,00 |  |  |  |

*– Значение ТКЛР при 300ср. получено усреднением данных рентгеновского эксперимента по двум направлениям.

Рисунок 2 –  Зависимость коэффициента теплового расширения (ТКЛР) титана в диапазоне температур от 5 К до 1250 К. Для 300 К представлены данные для двух основных направлений по рентгеновским данным и результаты усреднения этих данных.

При температуре свыше 1000 К происходит структурный фазовый переход в фазу с кубической объемноцентированной симметрией пространственной группы элементарной ячейки. Видно, что изменение плотности упаковки в элементарной ячейке сопровождается весьма небольшим уменьшением  линейного коэффициента теплового расширения.

Отметим наличие корреляции экспериментальных и теоретических исследований титана. Представленные данные о параметрах кристаллической решетки и значениях ТКЛР титана обеспечивают понимание уровня теоретических расчетов и адекватность используемых при этом предположений.

Для титана был рассчитан фононный спектр и показана такая возможность существования отрицательного значения ТКЛР для определенного кристаллографического направления [30], однако диапазон не совпадал с результатами пробного эксперимента с применением емкостного дилатометра [31] на образце, вырезанном из крупного зерна иодидного титана. Расхождение, как уже отмечалось выше возможно из-за сильного паразитного влияния конструкции, использующей кремниевую камеру, которая как раз имеет аномалию ТКЛР, якобы найденную авторами в этом же диапазоне для титана, то есть в диапазоне температур вблизи и ниже 200 К.

Результаты теоретических расчетов также показывают, что необходимо проведение дальнейших дополнительных тщательных и подробных измерений монокристаллических образцов при различных температурах, с учетом того, что в теоретических работах указывается на возможность возникновения аномального поведения параметров решетки и ТКЛР в различных диапазонах температур. Особенно большое внимание в теоретических расчетах уделяется поведению этих параметров при изменении давления, которое также может приводить к фазовым переходам различного типа и которое влияет на функциональные характеристики титана.

Достоверность полученных данных по значениям ТКЛР оценивалось по результатам совместной обработкой серий измерений и сравнением рекомендованных данных с наиболее надежными литературными данными. Доверительные границы абсолютной погрешности, усредненные в интервале температуры по результатам трех независимых измерений, при доверительной вероятности 0,95% составляют от 0,15·10-6 K–1 до 6,00·10–6 K–1 в зависимости от значений температуры и ТКЛР. Другим способом обеспечения высокой достоверности полученных результатов было проведение предварительных измерений государственных стандартных образцов дифракционных свойств на той же установке.

Таким образом, впервые на образцах из титана, полученных после дополнительной зонной очистки монокристаллов, проведены рентгеновские эксперименты, включая низкотемпературные результаты, которых позволили определить с высокой точностью параметры кристаллической решетки (размеры элементарной ячейки) при температурах 10 К и 290 К.

Рентгеновские эксперименты также позволили установить анизотропию этих параметров решетки, отражающих баланс сил притяжения и отталкивания атомов в ячейке и позволяющих затем рассчитать анизотропные коэффициенты теплового расширения по результатам измерений при различных температурах. Усреднение этих коэффициентов теплового расширения в соответствие с симметрией элементарной ячейки привело к хорошему согласию для высокоточных измерений различными методами на тщательно подготовленных и высокочистых монокристаллических и в ряде случаев на специально подготовленных поликристаллических образцах. Результаты являются основой для таблицы стандартных справочных данных о параметрах решетки и в последующем для определения анизотропных коэффициентов теплового расширения после проведения соответствующих рентгеновских экспериментов при различных температурах.

3.	Список литературы

[1]	Финкель В. А. Высокотемпературная рентгенография металлов. – Металлургия. - 1968. – 367 С.

[2]	Финкель В. А. Низкотемпературная рентгенография металлов. – Металлургия. - 1971. – 258 С.

[3]	Новикова С. И. Тепловое расширение твердых тел. – Наука. – 1974. – 293 С.

[4]	Методы испытания, контроля и исследования машиностроительных материалов: Справочное пособие в 3-х томах (под ред. А. Т. Туманова). Т. 1. Физические методы исследования металлов; (под ред. С.Т. Кишкина): – Машиностроение. – 1971. – 552 С.

[5]	Aguayo A., Murrieta G., De Coss R. Elastic stability and electronic structure of FCC Ti, Zr, and Hf: a first-principles study //Physical Review B. – 2002. – Т. 65. – №. 9. – С. 092106.

[6]	Lu Z. W., Singh D., Krakauer H. Equilibrium properties of hcp titanium and zirconium //Physical Review B. – 1987. – Т. 36. – №. 14. – С. 7335.

[7]	Ho K. M., Fu C. L., Harmon B. N., Weber W., Hamann D. R. Vibrational frequencies and structural properties of transition metals via total-energy calculations //Physical Review Letters. – 1982. – Т. 49. – №. 9. – С. 673.

[8]	Hu Q. M., Xu D. S., Yang R., Li D., Wu W. T. First-principles investigation of solute-hydrogen interaction in a α-Ti solid solution //Physical Review B. – 2002. – Т. 66. – №. 6. – С. 064201.

[9]	Hu Q. M., Xu D. S., Li D. First-principles investigations of the solute–vacancy interaction energy and its effect on the creep properties of α-titanium //Philosophical Magazine A. – 2001. – Т. 81. – №. 12. – С. 2809-2821.

[10]	Vohra Y. K., Spencer P. T. Novel γ-phase of titanium metal at megabar pressures //Physical review letters. – 2001. – Т. 86. – №. 14. – С. 3068.

[11]	Zhang J., Zhao Y., Hixson R. S., Gray III G. T., Wang L., Utsumi W., Takanori H. Thermal equations of state for titanium obtained by high pressure—temperature diffraction studies //Physical Review B. – 2008. – Т. 78. – №. 5. – С. 054119.

[12]	Ko W. S., Grabowski B., Neugebauer J. Development and application of a Ni-Ti interatomic potential with high predictive accuracy of the martensitic phase transition //Physical Review B. – 2015. – Т. 92. – №. 13. – С. 134107.

[13]	Hennig R. G., Lenosky T. J., Trinkle D. R., Rudin S. P., Wilkins J. Wet al. Classical potential describes martensitic phase transformations between the α, β, and ω titanium phases //Physical Review B. – 2008. – Т. 78. – №. 5. – С. 054121.

[14]	Lee S. H., Kim P. J., Jeong H. Statistical properties of sampled networks //Physical Review E. – 2006. – Т. 73. – №. 1. – С. 016102.

[15] Wang Y. L., Liu S., Rong L. J., Wang Y. M. Atomistic properties of helium in hcp titanium: A first-principles study //Journal of Nuclear Materials. – 2010. – Т. 402. – №. 1. – С. 55-59.

[16]	Ebneter A. E. The lattice parameters of titanium at cryogenic temperatures. – Master thesis. – Air force inst of tech wright-patterson afb oh school of engineering, 1967. – №. GAW-B/MC/67-8.

[17]	Collings E. W., Ho J. C. Magnetic-Susceptibility and Low-Temperature Specific-Heat Studies of Ti, Zr, and Hf //Physical Review B. – 1971. – Т. 4. – №. 2. – С. 349.

[18]	Hull A. W. A new method of X-ray crystal analysis //Physical Review. – 1917. – Т. 10. – №. 6. – С. 661.

[19]	Patterson R. A. Crystal structure of titanium and chromium //Physical Review. – 1925. – Т. 26. – №. 1. – С. 56.

[20]	 Wood R. M. The lattice constants of high purity alpha titanium //Proceedings of the Physical Society. – 1962. – Т. 80. – №. 3. – С. 783.

[21]	Zhang J., Zhao Y., Hixson R. S., Gray III G. T., Wang L., Utsumi W., Takanori H. Thermal equations of state for titanium obtained by high pressure—temperature diffraction studies //Physical Review B. – 2008. – Т. 78. – №. 5. – С. 054119.

[22]	JCPDS – Joint Committee on Powder Diffraction Standards. Titanium. No. 44–1294.

[23]	Лейбфрид Г., Людвиг В. Теория ангармонических эффектов в кристаллах //М.: ИЛ. – 1963. – Т. 229. – С. 3.

[24]	Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теоретическая физика. Т. 5. Статистическая физика. Наука. – 1976.

[25]	Pawar R. R., Deshpande V. T. The anisotropy of the thermal expansion of α-titanium //Acta Crystallographica Section A: Crystal Physics, Diffraction, Theoretical and General Crystallography. – 1968. – Т. 24. – №. 2. – С. 316-317.

[26]	Spreadborough J., Christian J. W. The measurement of the lattice expansions and Debye temperatures of titanium and silver by X-ray methods //Proceedings of the Physical Society. – 1959. – Т. 74. – №. 5. – С. 609.

[27]	Малько П. И., Аренсбургер Д. С., Пугин В. С., Немченко В. Ф., Львов С. Н. Термические и электрические свойства пористого титана //Порошковая металлургия и металлокерамика. – 1970. – Т. 9. – №. 8. – С. 642-644. (Mal'ko P. I., Arensburger D. S., Pugin V. S., Nemchenko V. F., L'vov S. N. Thermal and electrical properties of porous titanium //Powder Metallurgy and Metal Ceramics. – 1970. – Т. 9. – №. 8. – С. 642-644.)

[28]	Мороз Л. С., Чечулин Б. Б., Полин И. В. Титан и его сплавы//Судпромгиз, Ленинград. – 1960. (Moroz L. S., Chechulin B. B., Polin I. V. Titanium and its alloys //Sudpromgiz, Leningrad. – 1960.)

[29]	Физико-химические свойства элементов: справочник. (под ред. Г. В. Самсонова Г. В.).  – Наукова думка, - 1965.

[30]	Souvatzis P., Eriksson O., Katsnel’son M. I. Anomalous thermal expansion in α-titanium //Physical review letters. – 2007. – Т. 99. – №. 1. – С. 015901.

[31]	Нижанковский В. И., Кацнельсон М. И., Песчанских Г. В., Трефилов А. В. Анизотропия теплового расширения титана, обусловленная близостью к электронному топологическому переходу //Письма в ЖЭТФ. – Т. 59. – №. 10. – С. 693-696. (Nizhankovski V. I., Katsnel'son M. I., Peschanskikh G. V., Trefilov A. V. Anisotropy of the thermal expansion of titanium due to proximity to an electronic topological transition //Pisma Zh. Eksp. Teor. Fiz. – 1994. – Т. 59. – №. 10. – С. 693-696.)

[32]	Kagaya H., Soma T. Temperature dependence of the linear thermal expansion coefficient for Si and Ge //physica status solidi (b). – 1985. – Т. 129. – №. 1.

[33] 	Hite G. K. Thermal expansion of reference materials: copper, silica and silicon //Journal of Physics D: Applied Physics. – 1973. – Т. 6. – №. 17. – С. 2070.

[34] Kodess B.N Hope H. Anomalous thermal expansion in α-titanium //Acta Crystallographica. - 2015. Section A: Foundations of Crystallography.  – A71. – s. 316.

[35]	Hope H., Kodess B.N. Cell Demension of Tinanium in range 10-300K //Acta Crystallographica 2016. Section A: Foundations of Crystallography.  – A72. – s. 351.