МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ДАННЫХ

О ФИЗИЧЕСКИХ КОНСТАНТАХ И СВОЙСТВАХ

ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ

УДК 537.32.323

ТАБЛИЦЫ СТАНДАРТНЫХ СПРАВОЧНЫХ ДАННЫХ

ТИТАНАТЫ СТРОНЦИЯ И БАРИЯ.

ПАРАМЕТРЫ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ В ДИАПАЗОНЕ АТОМНЫХ ДОЛЕЙ БАРИЯ ОТ 0% ДО 50%

#### ССД СНГ 330–2020 (ГСССД 330–2017)

РАЗРАБОТАНЫ	Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК-180 «Межгосударственная служба стандартных справочных данных»

ВНЕСЕНЫ 	Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

АВТОРЫ:	д.ф.-м.н. Б. Н. Кодесс

СОГЛАСОВАНЫ	с национальными органами по стандартизации стран СНГ:

РЕКОМЕНДОВАНЫ 	Научно-технической комиссией по метрологии Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации

ПРИНЯТЫ	Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации

(протокол от 			 2020 г., № 		– 2020)

УДК 537.32.323

МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ДАННЫХ

О ФИЗИЧЕСКИХ КОНСТАНТАХ И СВОЙСТВАХ

ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ

| Таблицы стандартных справочных данных |  |
| --- | --- |
| Титанаты стронция и бария. Параметры кристаллической решетки в диапазоне атомных долей бария от 0 % до 50 % | ССД СНГ 330–2020 ГСССД 330–2017 |
| Tables of Standard Reference Data, TSRD |  |
| Barium Strontium Titanates. Lattice parameters within barium atomic fractions from 0% to 50% | SSD SNG 330–2020 GSSSD 330–2017 |

АННОТАЦИЯ

По результатам высокоточных измерений с применением рентгеновских дифрактометрических систем для анализа моно- и поликристаллов получены значения параметров кристаллической решетки (размеров элементарной ячейки) для титаната стронция и для твердых растворов на его основе при последовательном замещении атомов стронция на барий.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Введение	6

2	Основная часть	10

2.1	Подготовка образцов	11

2.2	Экспериментальная аппаратура	13

2.3	Особенности процедуры измерения	15

2.4	Определение параметров кристаллической решетки	20

2.5	Стандартные справочные данные параметра кристаллической решетки «а» (Ba-Sr)TiO3 от содержания (Ba) в диапазоне атомных долей от 0 % до 78 % Ва	23

3	Список литературы

27

- введение

Материалы на основе соединения SrTiO3 и соединения BaTiO3 принадлежат к хорошо известному классу окислов со структурой типа перовскита (формула АВО3), в которых при определенных температурах возникают структурные искажения, сопровождаемые сегнетоэлектрическим переходом [1-7].

В идеальной перовскитной ячейке состава (АВХ3) с кубической симметрией элементарной ячейки все атомы находятся в частных положениях, без параметров, и характеризуются координатами [1/2 1/2 1/2]; [0 0 0]; [1/2 0 0, 0 1/2 0, 0 0 1/2]. Пространственная группа   - Pm3m.

Согласно Н. В. Белову [1], структура типа перовскита обладает плотнейшей упаковкой кубического типа . . . |kkk| . . . Слои т (АХ3) такой упаковки состоят из больших анионов  и катионов , а одну четверть октаэдрических пустот, именно тех, которые образованны анионами, заселяют малые катионы . На рисунке 1, а, б, в и г показана идеальная приведенная перовскитная ячейка, представленная плотнейшей упаковкой шаров [7].

В зависимости от состава средний параметр решетки (размер приведенной элементарной перовскитной ячейки, т. е. содержащей одну формальную единицу (АВХ3), колеблется.  В ряде публикациях рассмотрена специфика учета изменения объема в узлах при замещении стронция на барий (Sr1-xBaxTiO3). Способ этого увеличения проиллюстрирован на рис. 2 [5].

Рисунок 2 – Изменение размеров элементарной ячейки

при замещении Sr на Ba [5]

В тоже время, как отмечается в монографии [7], описание окисных перовскитов остается далеко еще не полным: кристаллохимия семейства перовскитов разработана недостаточно, а известные связи состав – структура – свойства зачастую носят случайный характер.

Между тем, многие из этого класса окислов обладают важными электрическими свойствами (сегнетоэлектрики – СЭ, антисегнетоэлектрики АСЭ, пироэлектрики, пьезоэлектрики, полупроводники-сегнетоэлектрики, сверхпроводники), магнитными (ферромагнетики и др.), иногда одновременно и электрическими, и магнитными (сегнето- и антисегнетомагнетики) и пр. Эти качества, а также простота технологии получения, химическая устойчивость, инертность, негигроскопичность, высокая температура плавления, возможность изменения основных электрофизических параметров в широких пределах соотношения компонентов, введением модификаторов, изменением размеров и формы кристаллитов, обеспечили окислам сложного состава со структурой типа перовскита широкое применение в электронике (линии задержки, фильтры, элементы памяти, умножители частоты, диэлектрические усилители и др.), в лазерной технике (модуляторы, затворы, девиаторы, нелинейные элементы, позисторы и др.), в гидроакустике (излучатели и приемники ультразвука), в ракетной технике (датчики давлений и вибраций), в атомных технологиях, приборостроении и др.

В сегнетоэлектрических материалах наблюдается зависимость диэлектрической проницаемости от напряженности приложенного электрического поля, что делает их привлекательными для использования в сверхвысокочастотной электронике, при этом прототипы управляемых СВЧ-устройств превосходят по ряду характеристик полупроводниковые и ферритовые аналоги [8]. Рассматриваемые соединение SrTiO3 и соединение BaTiO3 могут образовывать между собой твердые растворы (Sr1-xBaxTiO3), свойства и функциональные характеристики. Применение твердых растворов этих материалов в современной электронике определяется тем, что при замещении Sr на Ba ряд физических характеристик (диэлектрическая проницаемость, пьезоэлектрические модули, температура Кюри, спонтанная поляризация, нелинейные диэлектрическая и оптическая восприимчивость и др.) становятся аномально высокими. Анализ свойств системы Sr1-xBaxTiO3 представляет дополнительный интерес, так как большинство сегнетокерамических материалов на основе других элементов, обладающих также структурой семейства перовскитов, и которые выпускаются серийно в промышленности, также являются твердыми растворами.  Подходы к описанию их особенностей строения, представлены в этой работе (для соединения SrTiO3 при последовательном замещении, то есть составы Sr1-xBaxTiO3 до х=0.5) могут быть использованы и для других аналогичных твердых растворов.

Для твердых растворов Sr1-xBaxTiO3 обнаружены дополнительные интересные возможности.  В результате упрощается технология изготовления электрически управляемых сверхвысокочастотных устройств как специальных средств коммуникаций. В их числе вариконды, фазовращатели, перестраиваемые фильтры. [8-12]. Среди таких устройств можно выделить фазированные антенные решетки ФАР с электронным сканированием по азимуту и высоте, перестраиваемые гетеродины с низким уровнем фазового шума [13-15]. Также пленки этих твердых растворов – Sr1-xBaxTiO3 перспективны и используются в пироприемниках, ячейках памяти, управляемых линиях задержки, оптических интегральных схемах для маршрутизации информационных потоков.

Интересно, что в новых инновационных материалах – сегнетоэлектрических сверхрешетках SrTiO3/BaTiO3 значения многих физических параметров дополнительно и значительно превышают параметры исходных составов и тонких пленок твердых растворов соответствующего состава, что имеет важное прикладное значение. Тонкие слои сегнетоэлектрика и параэлектрика обеспечивает их высокое быстродействие и высокую добротность. Разработка технологических принципов получения слоев с заданными характеристиками требует понимания взаимосвязи между технологическими параметрами их осаждения и структурными и электрофизическими свойствами. Для расчета этих характеристик также необходимо знание основного состояния атомов в элементарной ячейке (экспериментальных данных о параметрах кристаллической решетки и объеме элементарной ячейки).  При работе в экстремальных условиях важное значение имеют сведения о тепловом расширении, в том числе значение температурного коэффициента линейного расширения (ТКЛР) в интервале структурных фазовых переходов. Эти данные наиболее последовательно, особенно для низкотемпературных сегнетоэлектрических фаз, определяется по данным об изменении параметров кристаллической решетки.

Пристальное внимание к SrTiO3 и к твердым растворам на его основе связано с необычностью их физических свойств, при относительно простой структуре элементарной ячейки, что дает возможность сравнивать различные модели при теоретическом толковании причин возникновения этих свойств.

В настоящее работе приведены данные о параметрах кристаллической решетки (размерах элементарной ячейки) твердых растворов на основе соединения SrTiO3 (Sr1-xBaxTiO3 до х=0.5). Эти сведения получены с применением дифрактометров для измерения характеристик монокристаллов (до х=0,5). Для части образцов, в том числе с еще более высоким содержанием Ba использовались дифрактометры для рентгеновского анализа порошков этих соединений. Построена концентрационная зависимость в этой системе. Результаты послужили основой для создания таблицы стандартных справочных данных. Дополнительное повышение достоверности этих данных осуществлено за счет использования государственных стандартных образцов дифракционных свойств (характеристики которых были определены на той же установке) и сравнением с литературными данными также повышенной точности. Следует отметить, что большинство этих работ посвящено определению параметров решетки для исходных соединений на различных типах дифрактометров, а данные на монокристаллах твердого раствора получены впервые.

Результаты измерений доложены на всероссийских и международных совещаниях [16-17].

- ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Настоящие таблицы стандартных справочных данных (ССД) являются новыми и распространяются на параметры кристаллической решетки (размеры элементарной ячейки) титанатов стронция и бария в диапазоне концентраций Sr1-xBaxTiO3 до х=0,5.

Данные в таблицах являются продолжением работ, ранее начатых во ФГУП «ВНИИМС», по проведению высокоточных измерений материалов ключевых технологий и использования их для подготовки справочных данных для этих материалов.

Основой для составления таблиц явились данные, полученные на рентгеновских дифрактометрах, для измерения структурных характеристик монокристаллов и порошков и литературные данные.

Данные при температуре 300 К, приведенные в таблицах, основаны на результатах измерений, выполненных во ФГУП «ВНИИМС, г. Москва на монокристальном дифрактометре «XCalibur», (фирма Oxford-Rigaku) и на порошковом дифрактометре ДРОН-4 (фирма НПО «Буревестник»), во «ВНИИРЕАКТИВ-ЭЛЕКТРОН» на порошковом дифрактометре ДРОН-3 (фирма НПО «Буревестник») и в ИОНХ РАН на монокристальном дифрактометре «CAD-4» (фирма «Nonius»).  Данные о параметрах решетки исходного титаната стронция взяты также для сравнения из литературных зарубежных и отечественных источников, полученных на различных типах дифрактометров. Теоретические расчеты характеристик дифракционной картины были проведены в Институте физики Ростовского университета (С.В. Столбов).

  - ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ

Измерения во ФГУП «ВНИИМС» были проведены на образцах, изготовленных из выращенных кристаллов в Институте физики Ростовского университета (г. Ростов-на Дону), и на порошках, приготовленных во «ВНИИРЕАКТИВ-ЭЛЕКТРОН» г. Донецк. Для прецизионного рентгенографирования монокристаллов использовался сферический образец. Такая форма образца позволяет наиболее точно учитывать влияние поглощения рентгеновских лучей при обработке дифракционной картины. Диаметр сферы подбирался так, чтобы пучок, выходящий из коллиматора, полностью омывал образец. Образцы для анализа имели форму сферы, с размерами с размерами не более 0,3–0,4 мм, что допускало корректное их установление и юстировку на дифрактометре. Объем и условия рентгеновского эксперимента устанавливались для каждого конкретного образца.

Для обкатки образцов в сферы использовали специальные устройства-камеры, имеющие форму плоского цилиндра. В таком устройстве заготовки (кубики, изготовленные с максимально минимальным отклонением от среднего размера, который возникал в ходе электроискровой резки) под воздействием потока воздуха быстро перемещаются по кругу и стачивают свои выступающие углы о приклеенную абразивную шкурку. Постепенно уменьшая зернистость шкурки в камерах от 100 до 5 микрон (мкм), получали образцы правильной формы и с высокой гладкостью поверхности. Преимущество имели шкурки с алмазным и\или твердым эльборовым покрытием.  Источником воздуха служил настольный компрессор, например, для аэрографа.

Для подготовки образцов и установки на дифрактометрическую систему использовался оптический микроскоп типа МБС, который позволял определить предварительно качество формы образца и производить монтаж образца. Приготавливались несколько образцов, проверялось их качество, и выбирался с наилучшим совершенством строения (по результатам предварительных измерений дифракционной картины на дифрактометре). Для очистки держателей образцов использовался спирт, для устранения поверхностных искажений после обкатки подбиралась смесь кислот; для монтажа малых монокристаллических сфер – использован клей-гель, например, типа «Момент».

Образец приклеивали на специальный держатель с предварительно приклеенной к нему стеклянной нитью (нить и используемый клей обеспечивали отсутствие дополнительных рефлексов и не влияли заметно на значение фона). Держатель устанавливался на гониометрическую головку дифрактометра. Гониометрическая головка фиксировалась в посадочном гнезде гониометра и проводилась юстировка так, чтобы образец попадал максимально точно в центр (пересечение осей) гониометра.

###### 2.2	ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ АППАРАТУРА

Измерение параметров решетки, проводились с использованием устройств дифрактометров, позволяющих фиксировать и анализировать дифракционную картину монокристаллов и поликристаллов. Основная шкала большого гониометра на дифрактометре для монокристаллов обеспечивала диапазон возможных поворотов детектора до 120º. Повороты образца осуществлялись с помощью других гониометрических головок, установленных на этом гониометре, таким образом, чтобы заполнить всю сферу измеряемого «обратного» пространства (и заполнить анализируемыми атомными плоскостями максимально возможной объем элементарной ячейки).  Конструкция дифрактометра позволила получать от 1000 до 18000 брэгговских отражений (для различных фаз) при комнатной температуре, которые использовались для расчета параметров кристаллической решетки (размеров элементарной ячейки).

Дифрактометрические системы для определения углового распределения интенсивности, максимумов и интегральных интенсивностей брэгговских отражений и последующего расчета параметров кристаллической решетки состоят из нескольких основных и дополнительных устройств. К числу основных относятся: источник излучения, гониометрическое устройство, детектор отраженного излучения, компьютеры с комплексами программ для управления системой и для расчета структурных характеристик вещества.

Источником излучения в рентгеновских лабораторных дифрактометрах является рентгеновская трубка, в которой катод – вольфрамовая спираль, разогревается электрических током. В качестве анода на монокристальном дифрактометре, использован анод из молибдена, длиной волны 0,07093 нанометров (нм), на порошковом дифрактометре анода из меди, длиной волны 0,154056 нм. Интенсивность излучения зависит от напряжения и тока, которые варьируются в зависимости от типа и задачи рентгенографирования (стартовой измерительной модели).

При наиболее прецизионных рентгеновских измерениях размеров элементарной ячейки необходимо зафиксировать большое число высокоугловых рефлексов (они соответствуют более высоким порядкам отражений от семейства кристаллографических плоскостей), для которых погрешности (неопределенности) минимальны. К сожалению, интенсивность таких брегговских отражений на порядки слабее, чем для отражений с малыми индексами Миллера, поэтому использовались максимально возможные значения тока и напряжений и\или более длительное время измерений (в каждой точке «обратного», импульсного пространства, в координатах которого происходит процесс измерения). Общее время для каждого эксперимента при комнатной температуре для монокристаллов составляло от 90 ч до 150 ч непрерывной работы. Для поликристаллических образцов при составлении таблицы использовались данные, полученные на дифрактометрической система ДРОН-4 (НПО “Буревестник”), установленной в ФГУП «ВНИИМС» или ДРОН-3, установленном в Физико-техническом институте, г. Донецк.

Рисунок 3 – Блок-схема установки - дифрактометрической системы с использованием коротковолнового излучения.

Оптическая система в монокристальной дифрактометрической системе ‒ дифрактометре «Xcalibur» включает графитовые монохроматоры и коллиматоры с внутренним отражением, что увеличивает параллельность пучка. Двумерный детектор дифрактометра, основанный на CCD–технологиях, работает за счет использования характеристик рентгеночувствительного экрана. Вся система регистрации сигналов обладает относительно низким уровнем шумов и позволяет проводить исследования образцов малого объема.

Дифрактометрическая система ‒ дифрактометр «Xcalibur» ‒ с молибденовым анодом позволяет проводить анализ атомно-кристаллической структуры материалов с разрешением до 0,045 мкм. При этом допустимые размеры блоков мозаики составляют величину от 2 периодов кристаллической решетки, чувствительность – от 1016 электронов в образце.

Для проведения измерений, обработки данных экспериментов и последующего определения структурных характеристик, удовлетворяющих стабильным параметрам кристаллической решетки, использовалась аттестованная методика измерений № 702/06-09 (ФР.1.31.2009.06707), с существенными дополнениями к ней, произведенными в ФГУП «ВНИИМС». Для повышения достоверности измеряемых величин, предварительно на тех же установках были измерены эталонные средства измерений – стандартные образцы дифракционных свойств монокристаллов, включая ГСО ПРФ-4 (ПРФ-3), кремний и ГСО ПРФ-9 (ПР-1), силицид ванадия, ГСО ПРИ-7а, оксид алюминия.

  - ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕДУРЫ ИЗМЕРЕНИЙ

Измерения углового распределения интенсивностей всех возможных дифракционных отражений проведены внутри сферы ограничения, радиус которой определяется волновым вектором используемого рентгеновского излучения. Наиболее точные результаты измерения достигаются при использовании на монокристаллических образцов, результаты этих измерений затем могут быть преобразованы для случая, когда для измерений используются поликристаллические образцы. Это часто необходимо, так как в случае поликристаллических материалов существенно возрастают требования к образцам и спектральному разрешению дифрактометра: проецирование в этих экспериментах интенсивностей дифракционных максимумов только на одномерное k-пространство существенно снижает количество независимых отражений, которые могут быть разрешены и измерены на порошковым дифрактометре.

Для регистрации дифракционной картины расстояние кристалл-детектор устанавливали, равным 41,5 мм. Использовался диаметр коллиматора равный 0,5 мм. Устанавливалась "бункеровка" (объединение пикселей или разбиение матрицы на суб-блоки) "binning моде" 2×2, т.е. c разрешением 1024×1024 pixel.  Устанавливались типовые значения для молибденового источника излучения – 50 кВ и 40 мА или 33 кВ и 40 мА, когда требовалось устранить отражения соответствующие второй гармонике, λ/2.

Юстировка образца. Специальной командой гониометр дифрактометра переводился в положение, предназначенное для юстировки образца. При этом гониометр переходил в режим ручного управления. Гониометрическая головка с кристаллом закреплялась на посадочном гнезде гониометра. Положение кристалла контролировали на мониторе, куда передавалось изображение с микроскопа. Микроскоп дифрактометра имеет шкалы, цена деления которых равна 0,01 мм. Регулируя микрометрические винты гониометрической головки, перемещали центр образца в перекрестие шкал микроскопа. Затем командой с ручного пульта управления гониометром кристалл поворачивали на 180º вокруг оси гониометрической головки. Операция перемещения образца повторялась. Те же самые действия повторяли для углов поворота образца 90º и 270º, при этом регулировалось перемещение образца перпендикулярно первоначальному направлению. Для регулировки образца по высоте использовали команду с ручного пульта управления, которая поворачивает образец на 180º вокруг оси, перпендикулярной оси гониометрической головки. Это, так называемое, верхнее положение образца. При регулировке образца по высоте использовали третий микрометрический винт гониометрической головки. Кристалл считался юстированным, если при движении по любой из осей, центр тяжести образца приблизительно совпадал с перекрестием шкал микроскопа.

Условия измерений. При выполнении измерений при комнатной температуре обычно соблюдались следующие условия:

–	температура воздуха в диапазоне температур 298–300 К;

–	атмосферное давление 84–106,7 кПа (690-800 мм рт. ст.);

–	относительная влажность воздуха не более 80 %

–	напряжение питания в электросети для однофазного тока 200–240 В.

При сборе данных образец поворачивался с помощью программного обеспечения последовательно со всеми возможными поворотами, так чтобы на детекторе зафиксировать интенсивность отраженных дифрагированных лучей с возможно полным изображением сферы обратного пространства, сферы Эвальда.  При повороте образца различные отражающие атомные плоскости проходят через положение, при котором выполняется условие, соответствующее закону Брегга-Вульфа.

Для проверки кристалла на соответствие веществу производилась типовая предварительная съемка с общим временем 5 – 10 мин для пробного определения параметров решетки кристалла конкретного образца и оценки качества дифракционной картины. По окончании первой предварительной съемки, оценивалось отличие параметров решетки кристалла от ожидаемых результатов. Процентные числа отражений на дифракционной картине, удовлетворяющих выбранной и предварительно измеренной элементарной ячейке. Далее оценивалось качество дифракционной картины в целом, острота дифракционных максимумов, отсутствие значительного количества двойников, влияющих на точность обработки картины. На основании анализа принималось решение о дальнейшей работе с данным образцом.

Для выбранного из партии образца производилась вторая предварительная съемка с общим временем 30 – 120 мин.

Для оценки параметров основного эксперимента: оценивалось доступное разрешение, и время экспозиции для разных положений детектора по углу скольжения, для обеспечения требуемого уровня статистики измерения интенсивностей за доступное время проведения всего эксперимента (для титанатов от 90 до 180 ч).

По окончании всего эксперимента проводилась обработка полученных данных с выдачей файлов, необходимых для дальнейшего структурного анализа.

Первичная обработка дифракционной картины. Результатом измерений являлись наборы (runs, «раны») двумерных дифракционных картин (фреймов), полученных при разных установочных углах гониометра. Отметим, что система контроля прибора вела запись всех важных результатов, которые могли бы повлиять на результаты, параметров прибора в ходе эксперимента. Регулярно производилась запись контрольных (референтных) дифракционных картин с несколькими брэгговскими отражениями.

Обработка данных измерений проводилась с применением программного пакета CrysAlis. Определение параметров элементарной ячейки проводилось последовательно. Сначала осуществлялся поиск отражений на каждом фрейме с использованием программы CrysAlis. Далее определялась ячейка, размерам которой удовлетворяет не менее 90% рефлексов. Уточнялась инструментальная модель, соответствующая параметрам решетки кристалла, уточненным по всему набору дифракционных отражений. Затем программа проводила профильный анализ, состоящий из двух этапов:

1)	определение фона и границ пиков;

2)	получение интегральных интенсивностей.

Завершение обработки состояло из нескольких действий. Вносились все значимые поправки в интенсивности для того, чтобы измеренные величины приблизились к кинематической шкале. Поправки на эффект Лоренца и на поляризацию вводились программой CrysAlis. Другие поправки требовали тщательного анализа массива данных и включали:

– отбраковку дефектных рефлексов, возникающих из-за инструментальных особенностей, например, из-за частичного перекрытия пучка частями гониометрической системы или в результате попадания пятна отражения на край фрейма;

– отбраковку рефлексов, запрещенных по симметрии элементарной ячейки;

– учет двойникования (с информацией о перекрытии рефлексов), если это было необходимо.

Далее проводилось усреднение интенсивностей эквивалентных рефлексов и анализ причин их отклонения от этого среднего значения. Сближение интенсивностей эквивалентных и повторно измеренных рефлексов выбирали как критерий при поиске инструментальной модели шкалирования. Для дифрактометров фирмы «Oxford Diffraction» для этого использовалась программа AbsPack. Для некоторых кристаллов расхождение между интенсивностями эквивалентных рефлексов может быть вызвано также реально существующей анизотропией свойств кристаллов.

По окончании обработки данных получались файлы 3-х типов:

- основной файл экспериментальных данных, который содержит для каждого рефлекса: индексы Миллера, интегральные интенсивности, стандартное отклонение, номер набора (рана), направляющие косинусы;

- файл sum с описанием обработки измерений;

- файл CIF, который необходим для публикации (CIF – Crystal Information File – стандарт, рекомендованный Международным союзом кристаллографов).

При исследовании каждого образца сохраняли все данные: дифракционные картины и профили, что позволяло позже вернуться к повторному анализу эксперимента в случае выявления случайных ошибок. Следует отметить, что обнаружение каких-либо систематических погрешностей выявляется только на втором этапе уточнения структурной модели.

  - ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ РЕШЕТКИ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ

На рисунке 4 представлена типичная дифракционная картина, получаемая на порошковом дифрактометре (от исходного состава - титаната стронция).

Рисунок 4 – Пример дифрактограммы для порошкового образца исходного состава (дифрактометр ДРОН-4, ФГУП «ВНИИМС»); способ определения параметра решётки см. рисунок 5.

Для расчета параметров решетки используются значения углов, соответствующих максимумам брегговских отражений и соотношение, связывающее значения межплоскостных расстояний с этими углами. В простой форме оно было выведено Брэггом и независимо Вульфом и без учета дисперсионных поправок, которые могут оказывать влияние на значения в шестом и последующем знаке, записывается в виде:

| 2dsin = nλ, | (1) |
| --- | --- |

где d – межплоскостное расстояние, нм (в ранних, уже опубликованных работах, также использовалась единица – ангстрем, которая точно в 10 раз больше чем 1 нм);

 – угол отражения (падения) лучей, градус;

n – порядок отражения (1, 2, 3…); отметим, что возможность фиксировать значительное число отражений с более высоким порядком, которые обеспечивают повышение точности определения параметров, зависит от длины волны используемого излучения;

λ – длина волны используемого излучения, нм.

Для определения размеров элементарной ячейки проводят индицирование анализируемых отражений от атомных плоскостей; индексы определяют пространственное расположение этих плоскостей в элементарной ячейке относительно выбранных в ней координатных осей (индексы Миллера – h, k, l). Индексы Миллера определяют величину расстояния атома Fi, принадлежащего ячейке, от начала координат принятой системы координатных осей в единицах кратных параметрам элементарной ячейки h=а/Fi, k=b/Fi, l=c/Fi. Межплоскостное расстояние- dhkl по определению равно длине перпендикуляра, опущенного из начала координат на плоскость, пересекающую оси x, y, z в точках: а/h, b/k, c/l.

Используется формула для расчета размеров элементарной ячейки (квадратичные формы) симметрии этой ячейки, которая получается на основе соотношения (1).

Для наиболее симметричной кубической формы кристаллической элементарной ячейки: а=b=c, все углы по 90 градусов.

| 1/d2(hkl)=(1/a2)·(h2+ k2 + l2). | (2) |
| --- | --- |

Рисунок 5– Пример использования экстраполяционной функции Нельсона – Райли при определении параметра решётки для порошковых образцов с применением экстраполяционной функции (исходный состав).

Значение параметра из этого графика принимается 0,39049 нм.

|  | (3) |
| --- | --- |

Поддержание требуемой температуры или заданного температурного режима, исследуемых образцов на дифрактометре «XCalibur» фирмы «Oxford Diffraction» – Анджилент-Ригак, осуществляется за счет использования специального устройства с точностью стабилизации температур 0,5ºС. На дифрактометре «XCalibur» измерения выполнялись в диапазоне температуры от 298 К до 300 К. Температура и влажность среды, окружающего образца, измерялась поверенным измерителем влажности и температуры ИВТМ-7, размещенным в непосредственной близости от образца. Доверительная погрешность измерения температуры составляет 0,7 К.

2.5	СТАНДАРТНЫЕ СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ПАРАМЕТРА КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ «а» (Ba-Sr)TiO3 от содержания (Ba) в ДИАПАЗОНЕ АТОМНЫХ ДОЛЕЙ ОТ 0 % ДО 78 % Ва

В таблице 1 приведены стандартные справочные данные параметра кристаллической решетки «а» (Ba-Sr)TiO3 от содержания (Ba) в диапазоне атомных долей от 0 % до 78 % Ва, полученные на монокристальном дифрактометре “Xcalibur” сотрудниками ФГУП «ВНИИМС», на монокристальном дифрактометре CAD-4, Nonius, ИОНХ РАН, включая данные из литературных источников.

Таблица 1 – Стандартные справочные данные параметра кристаллической решетки «а» (Ba-Sr)TiO3 от содержания (Ba) в диапазоне атомных долей от 0 % до 78 % Ва

| Концентрация % Ba в кристаллической решетке «а» (Ba-Sr)TiO3 | Исходные значения кристаллической решетки «а», нм (Ba-Sr)TiO3 от содержания (Ba) | Средние значения кристаллической решетки «а», нм (Ba-Sr)TiO3 от содержания (Ba) |
| --- | --- | --- |
| 0, (а) | 0,39048 (2) 0,39050 (2) | 0,39049 |
| 0, (б) | 0,39043(2) 0,39045(2) | 0,39044 |
| 0, [19] | 0,39103(8) 0,3908(3) 0,3907(3) 0,3907(3) | 0,39081 |
| 0, [22] | 0,38996(5) 0,39010(10) | 0,39003 |
| 0, [20] |  | 0,39050 |
| 0, [18] |  | 0,390527(9) |
| 0, [21] |  | 0,3905 |
| Среднее по всем данным для исходного SrTiO3 |  | 0,39047 |
| 10-12, (б) | 0,391615(12) |  |
| 20-22, б) | 0,39207(7) |  |
| 40, (а) | 0,39430(10) |  |
| 49, (б) | 0,39536 (6) |  |

| Концентрация % Ba в кристаллической решетке «а» (Ba-Sr)TiO3 | Исходные значения кристаллической решетки «а», нм (Ba-Sr)TiO3 от содержания (Ba) | Средние значения кристаллической решетки «а», нм (Ba-Sr)TiO3 от содержания (Ba) |
| --- | --- | --- |
| 55, (а) | 0,39570 (5) |  |
| 77-79, (а) | 0,39545 (5) |  |
| Примечание 1: а) ‒ данные на порошковом дифрактометре ДРОН-4 «ФГУП ВНИИМС»; б) ‒ результаты получены на монокристальном дифрактометре “Xcalibur”,«ФГУП ВНИИМС»; в) ‒ результаты получены на монокристальном дифрактометре CAD-4, Nonius, ИОНХ РАН Примечание 2 – В квадратных скобках указаны ссылки на литературные источники. |  |  |

Из таблицы видно, что для стартового состава получено  хорошее согласие наших данных с данными различных авторов.

На рисунке 6 представлены данные из этой таблицы о концентрационной зависимости параметра решетки по рентгеновским данным  при температуре 300 К.

Рисунок 6 – Зависимость значения параметра «а» в системе (BaхSr1-х) TiO3 от содержания (Ba) в диапазоне (0÷78) ат.% Ва.

Отметим, что на рисунке 6 представлено значение параметров решетки, полученные для порошков с концентрацией 70-78% ат. Ва. Эти данные были полезны, несмотря на двухфазность состава, так как подтверждают, что граница области гомогенности фазы с кубической элементарной ячейкой на основе SrTiO3 находится вблизи 50-55% ат. Ba. Это следует из того, что значение параметров решетки при более высоких концентрациях Ba, чем 50% остается практически неизменным. Иллюстрация механизма увеличения параметра решетки при замещении стронция на атомы бария, которые занимают больший объем пространства в элементарной ячейки, была приведена ранее на рисунке 2.

Оценка достоверности полученных данных осуществлялась совместной обработкой серий измерений на образце каждого состава и сравнением рекомендованных данных с наиболее надежными литературными данными. Дополнительное повышение достоверности осуществлено за счет использования государственных стандартных образцов дифракционных свойств (для этих образцов аттестованы значения параметров решетки), измерения характеристик которых были проведены на тех же установках.

3.	СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

[1]		Белов Н. В. Структура ионных кристаллов и металлических фаз, Изд-во АНСССР //Москва. – 1947. – C. 237.

[2]		Желудев И. С. Физика кристаллических диэлектриков //Желудев ИС–М.: Изд-во" Наука. – 1968. C. 463

[3]		Иона Ф., Ширане Д. Сегнетоэлектрические кристаллы: Пер. с англ. – Мир, 1965. C.554

[4]		Кенциг В. Сегнетоэлектрики и антисегнетоэлектрики: Пер. с англ. – Изд-во иностр. лит., 1960. C.234; Megaw H. D. Ferroelectricity in crystals. – 1957. C.243

[5]		Tanaka H. Tabata, H., Ota, K. I., & Kawai, T.. Molecular-dynamics prediction of structural anomalies in ferroelectric and dielectric BaTi O 3-SrTi O 3-CaTi O 3 solid solutions //Physical Review B. – 1996. – Т. 53. – №. 21. – С. 14112.

[6]		Landolt-Börnstein N. S. Group III. – 1969. Vol. 3. Crystal and Solid State Physics; Mitsui T., Hellwege K. H., Hellwege A. M. Ferro-und antiferroelektrische substanzen: Ferro-and antiferroelectric substances. – Springer, 1969

[7]		Фесенко Е. Г. Семейство перовскита и сегнетоэлектричество. – Атомиздат, 1972.С.248

[8]		Вендик О. Г. Сегнетоэлектрики находят свою «нишу» среди управляющих устройств СВЧ //Физика твердого тела. – 2009. – Т. 51. – №. 7. – С. 1441-1446.

[9]		Тумаркин А. В. и др. Сверхвысокочастотные свойства сегнетоэлектрических варикондов на основе пленок BaxSr1-xTiO3 с Mg-содержащей добавкой //Журнал технической физики. – 2012. – Т. 82. – №. 6. – С. 53-57.

[10]		Тумаркин, А. В., Гайдуков, М. М., Гагарин, А. Г., & Козырев, А. Б. (2015). Структурные свойства пленочного титаната бария-стронция в зависимости от технологических условий роста пленок. Физика твердого тела, 57(3), 540-544.

[11]		Буслов О. Ю., Кейс, В. Н., Козырев, А. Б., Котельников, И. В., & Кулик, П. В. Интегральные сегнетоэлектрические фазовращатели миллиметрового диапазона длин волн на основе периодических структур //Журнал технической физики. – 2005. – Т. 75. – №. 9. – С. 89-94.

[12]		Козырев А.  Гайдуков, М., Гагарин, А., Тумаркин, А., & Разумов, С. Волноводно-щелевой 60 GHz фазовращатель на основе (Ba,Sr)TiO3 сегнетоэлектрической пленки //Письма в ЖТФ. – 2002. – Т. 28. – №. 6.

[13]		Van Keuls F. W. et al. (YBa 2 Cu 3 O 7− δ, Au)/SrTiO3/LaAlO 3 thin film conductor/ferroelectric coupled microstripline phase shifters for phased array applications //Applied physics letters. – 1997. – Т. 71. – №. 21. – С. 3075-3077.

[14]		Xu H. et al. Integration of (BaxSr/1-x)TiO3 -thin films with AlGaN/GaN HEMT circuits //IEEE Electron Device Letters. – 2004. – Т. 25. – №. 2. – С. 49-51.

[15]		Ghosh D. et al. Tunable microwave devices using BST (barium strontium titanate) and base metal electrodes. – 2005.

[16]		B.N. Kodess , V.K. Ovcharov, A.M. Balagurov, A.Y. Boyko, A. Bush, L.A. Butman, V.A.Sarin, V.G. Smotrakov Synthesis, cnhucture and  tlectron density disribution of SrFeO3-x and  (Sr-Ba)TiO3. Proceedings of the XVIII IUCR Congress, Glasgow, Scotland, 4-13th August 1999. Section- "Perovskite Materials "P11.OF.003".

[17]		Е.В. Карпечев, А.А. Буш, Л.А. Бутман, Б.Н. Кодесс, А.Д. Перекрестенко, М. Реехуис, В.А. Сарин Д. Холвайн. Дифракционное исследование нестехиометрии в монокристаллах SrFeO3- и (Sr,Ba)TiO3- со структурой типа перовскита. 2-я национальная конференция по кристаллохимии, (2000); Diffraction investigation of nonstoichiometry in monocrystals SrFeO 3-δ and (Sr, Ba) TiO 3-δ with perovskite type structure //II National crystallochemical conference. Summaries of reports. – 2000.

[18]		Schmidbauer, M., Kwasniewski, A., & Schwarzkopf, J. (2012). High-precision absolute lattice parameter determination of SrTiO3, DyScO3 and NdGaO3 single crystals. Acta Crystallographica, Section B: Structural Science, 68(1), C.8-14.

[19]		Buttner R. H., Maslen E. N. Electron difference density and structural parameters in CaTiO3 //Acta Crystallographica Section B: Structural Science. – 1992. – Т. 48. – №. 5. – С. 644-649.

[20]. Swanson E., Fuyat R.K.: Natl. Bur. Stand. Circ. 539, Vol. III, 44 (1954); PDF2, card no. 35-073

[21]		Okazaki A., Kawaminami M. Lattice constant of strontium titanate at low temperatures //Materials Research Bulletin. – 1973. – Т. 8. – №. 5. – С. 545-550.; Okazaki A., Kawaminami M. Lattice constant measurements on the 106 K transition of SrTiO3 //Ferroelectrics. – 1974. – Т. 7. – №. 1. – С. 91-92.

[22]		Abramov, Y. A., Tsirelson, V. G., Zavodnik, V. E., Ivanov, S. A., & Brown, I. D. (1995). The chemical bond and atomic displacements in SrTiO3 from X-ray diffraction analysis. Acta Crystallographica, Section B: Structural Science, 51(6), 942-951.